## Slide 1: MSD Analysis
26-06-22

## Slide 2: Theory
Paper + Examples of how should it be

## Slide 3: J3 – SiO2 1 μm + 9 nm Pd
Probably the palladium did not adhere to the μP
Notes: video 27 e 32 del 3 marzo First trials with Yasmine –
Stesso n. di punti

## Slide 4: J1 – SiO2 1 μm + 10 nm Au/Pd
Sputtered at the SEM sputter
Brownian motion
+H2O2
Notes: Vetrino accidentato, video con +h2o2 ha tipo solo 8 trace che passano I filtra
video 27 e 40 del 3 marzo (over 1 marzo)

## Slide 5: SiO2 1 μm in MilliQ
Notes: Confronta con diffusività teorica particelle.
Considera solo pate diffusive MSD e plottacela sopra.

## Slide 6: J10 – SiO2 1 μm + 50 nm Pd
Brownian motion
+H2O2
SED BSD
V=1.07 using Vbrown come D0
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 7: J11 – PS 1.1 μm + 25 nm Pd
SED BSD
Brownian motion
+H2O2
V=1.42 using Vbrown come D0
Notes: Controlla se hai un altro video J11 Brownian
Gli ho dovuto dare un tauMax=27 per riuscire a fare il fit, sennò uscivano gli scalini.

## Slide 8: New slot of experiments on J9 – J10 – J11
Longer videos, all in frames, right contrast..

## Slide 9: J9 – SiO2 1 μm + 25 nm Pd
Brownian motion
+H2O2
SED BSD
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 10: J10 – SiO2 1 μm + 50 nm Pd
Brownian motion
+H2O2
SED BSD
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 11: J11 – PS 1.1 μm + 25 nm Pd
SED BSD
Brownian motion
+H2O2
Notes: Controlla se hai un altro video J11 Brownian
Gli ho dovuto dare un tauMax=27 per riuscire a fare il fit, sennò uscivano gli scalini.

## Slide 12: SiO2 1 μm in MilliQ and plus H2O2
Notes: Confronta con diffusività teorica particelle.
Considera solo pate diffusive MSD e plottacela sopra.

## Slide 13: J10 – SiO2 1μm + 50nm Pd diluted (to avoid drift coming from bubbles)
Brownian motion
BSD
43
44
45
47
+H2O2
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 14: J10 – SiO2 1μm + 50nm Pd diluted (to avoid drift coming from bubbles)
Brownian motion
BSD
43
44
45
47
46
+H2O2
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 15: J10 – SiO2 1μm + 50nm Pd diluted (to avoid drift coming from bubbles)
Brownian motion
BSD
43
44
45
47
46
+H2O2
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 16: New slot of MSD measurement experiments
On a plasma-cleaned glass slide of 18x18 mm, 1 ul uP + 50-150 ul milliQ

## Slide 17: J10 – SiO2 1 μm + 50 nm Pd
Brownian motion
SED BSD
+H2O2
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 18: J10 – SiO2 1 μm + 50 nm Pd
Brownian motion
SED BSD
+++H2O2
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 19: J9 – SiO2 1 μm + 25 nm Pd
Brownian motion
+H2O2
SED BSD
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 20: J9 – SiO2 1 μm + 25 nm Pd – 2nd
Brownian motion
+H2O2
SED BSD
Notes: Vetrino accidentato
Videos:
coordinates_movie052_J10_milliQ
coordinates_movie057_J10+H2O2

## Slide 21: SiO2 1 μm in MilliQ and plus H2O2
Notes: Confronta con diffusività teorica particelle.
Considera solo pate diffusive MSD e plottacela sopra.

## Slide 22: J11 – PS 1.1 μm + 25 nm Pd
SED BSD
Brownian motion
+H2O2
Notes: Controlla se hai un altro video J11 Brownian
Gli ho dovuto dare un tauMax=27 per riuscire a fare il fit, sennò uscivano gli scalini.

## Slide 23: PS 1.1 μm in MilliQ and plus H2O2
Notes: Confronta con diffusività teorica particelle.
Considera solo pate diffusive MSD e plottacela sopra.